에폭시 도장공사 시방서

1. 시공방법

1) 바탕처리

가) 소지는 충분히 양생되어야 한다.

나) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물질은 충분히              제거되어야 한다.

다) 적합한 PH값 기준은 PH 7~9이다. (함수율 6%이하)

라) 틈새나 홈은 에폭시 퍼티로 메꾸고 난 후 도장작업 한다.

2) 도장사양

구분	도막두께	도장방법	색상	비고
에폭시 하도	50μ	B,R,S	투명	소지 강도보강 및 부착성 향상을 위한 프라이머
에폭시 상도 에폭시 상도	50μ 50μ	B,R,S	유광 모든색	내약품성, 기계적물성 및 내마모성이 우수한 중,상도 겸용 바닥재

* 도장방법의 약어 : B => 붓, R => 로울러, S => 스프레이

* 상도 도장은 2회 도장을 기준으로 한다.

* 수직면과 수평면의 접합부위 및 3mm이상 대균열부위에 부틸테이프 부착.

3) 제품별 도장방법

가) 하도

- 바탕처리가 끝난 후 에폭시 바닥재 하도의 주제와 경화제를 정해진

부피 비율로 충분히 혼합하여 로울러 또는 붓으로 소지면에 충분히           흡수되도록 건조도막 50μ 1회 도장한다.

*주의 : 도막두께 50μ의 의미는 도장하고자 하는 면적에 대한 이론적인

도료의 소요량이며 하도 도료는 소지에 충분히 침투되어야 하며 소지

표면에 과도막이 형성되지 않도록 주의 할 것.

- 소지면에 충분히 흡수되도록 도장되어야 하며 필요시 에폭시 신나를

30%까지 희석하여 사용할 수 있음.

나) 부분 보강작업(퍼티)

- 하도 후 바닥 균열부위에 퍼티작업을 한다.

- 벽체와 바닥면의 이음매 주변 중 터질 우려가 있는 곳에 퍼티작업을 한다.

다) 부틸테이프

- 수직면과 수평면의 적합부위 및 3mm이상 대균열부위에 부틸테이프

부착작업을 시행한다.

라) 상도

- 보강 작업 후 20℃에서 24시간 정도 경과한 다음 에폭시 바닥재

중/상도 겸용제품을 주제와 경화제를 정해진 부피 비율로 충분히 혼합

한 후 붓, 유성로울러 또는 스프레이로 건조도막 50μ 으로 2회 도장

한다.

- 상도 재도장 간격은 20℃에서 24시간이며, 재도장 간격이 1주일을

초과 할 경우에는 후속도장과의 부착력 증진을 위하여 표면을 샌딩

처리하고 용제 세척 후 도장한다.

4) 주차선 도장작업

- 주차선을 도장할 시에는 상도 도장 후 20℃에서 24시간 경과한 다음

에폭시 백색 또는 도로표지용 도료를 사용하여 LINE MARKING 한다

이 때 LINE MARKING 주위가 오염될 위험이 있으므로 도장면 주변

에 MASKING TAPE로 TAPING한 후 도장한다.

5) 도장 시 주의사항

- 도장 및 경화 시 주위온도는 10℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을

피하기 위하여 표면온도는 이슬점보다 높아야한다.

- 각 도료는 도장하기 전 주제와 경화제를 정해진 혼합비율에 따라 충분

히 교반하여 혼합하여 사용한다.

- 충분한 환기 하에서 작업을 하여야 하며 밀폐된 공간에서 작업 시에는

반드시 호흡기 보호장구를 착용하여야 한다.

6) 시공 설계도면

- 코너부위 및 3mm이상 대균열부위