옥상 우레탄방수공사 시방서

1. 공사재료

1) 우레탄

폴리우레탄을 주재료로 한 KSF 3211의 1류 2액형에 해당하는 것을 사용한다.

2) 재료의 물성

① 하도(프라이머) : 피도면과 우레탄의 접착이 용이한 우레탄계 1액형(투명)

② 중도(폴리우레탄) : 폴리우레탄을 기재로 한 화학 반응에 의하여 경화되는

방수제(녹색, 2액형)

③ 상도(코팅) : 중도를 자외선 및 비 바람 등으로부터 도막을 보호하는             역할을 한다(녹색,2액형)

3) 폴리우레탄 재료의 특성

① 태양광선, 대기오염(산성, 황산염, 탄산가스, 아황산가스 등)빗물 등에 무변화로 내구성이 있어야 한다.

② 결빙, 해빙 및 기온변화에도 무변화로 내한성, 내열성이 우수해야 한다.

③ 하지와의 균열, 팽창, 수축에 견딜 수 있는 신율과 인장력이 뛰어나야 한다.

④ 하지와 접착력이 강해야 한다.

4) 재료의 검수 및 보관

① 모든 재료는 밀봉된 상태의 KS제품 또는 이와 등등한 제품을 감독관의 검사를 거쳐 관리소에서 지정한 장소에 입고해야 하고 , 화재 및 도난사고 방지에 최선을 다한다.

② 재료의 화재 및 도난 사고 등은 전적으로 시공자의 책임이며 이로 인한 관리소의 피해 및 훼손 시에는 원상복구를 해야 한다.

③ 모든 재료는 개봉되지 않은 밀봉된 것이어야 하며 봉인되지 않은 것은 재료로 인정할 수 없다.

5) 재료의 입ㆍ출고

① 자재의 입고는 관리소 검수인의 검사를 받아야 한다.

② 모든 자재의 추로는 반드시 현장대리인이 출고해야 하며 현장 대리인은 사용

된 빈통을 감독관이 지시에 따라 처리하고 이를 공정별로 작업일지에 기재해야 한다.

③ 시공자는 재료의 입고 및 출고된 재료와 수량은 감독관과 협의해야 하며 이를 공정별로 보고해야 한다.

2. 방수공사 SYSTEM

(시공 단면도)

(옥상바닥 균열부위 존재 시)

균열부위:하도 후 우레탄실러작업

˚˛˚  ˛ ˚  ˛  ˚  ˛ ˚  ˛   « « «  ˚ ˛ ˚

(옥상바닥 균열부위)

환기구 설치

3. 시공 방법

(1) 바탕면 정리 작업

1) 바탕면 철거 및 처리

① 기존 시공되어 있는 바닥이 보호 몰탈이 부식되거나 들떠있는 곳은 걷어 낸다.(제거면적 35% 기준)

②  바닥면 철거가 끝나면 폐기물은 마대에 담아 반출한다.

③  철거 부위는 특히 유의하여 들뜨지 않도록 처리한다.

(2) 우레탄 도포작업

1) 제품배합

① 주제와 경화제(2액형)의 정격배율을 엄수하여 균일한 색조가 되도록 전동믹서기로 충분히 교반하여 완전하게 혼합이 되도록 한다.

② 도포시 작업성 및 광택을 좋게 하기 위해 5% 범위내에서 우레탄 전용 특수용제인 신너를 첨가하여 사용한다.

③ 제품용기 바닥이나 귀퉁이에 고여 교반의 사각지대에 있는 잔여물은 무리하게 수거하여 도포하지 않는다.

④ 시공재료 1회 사용분의 배합량은 시공시간을 감안하여 재료의 성능에 지장이 없을 만큼씩 배합한다.

2) 프라이머 도포(하도)

① 바탕처리가 끝나고 완전건조(함수율 8%이하)한 후 로울러 또는 스프레이건을

사용하여 도포한다.

② 우천 등으로 인해 접착력이 상실되었다고 판단될 시에는 보완 도포한다.

3) 부분 보강 작업(실란트)

① 바닥 균열부위는 하도 후 실링제로 충진 도포한다

② 벽체와 바닥면의 이음매 주변 중 터질 우려가 있는 곳은 실링제로 충진

도포한다.

4) 바닥면 방수층 도포(중도)

① 용기에 규정된 배합비에 따라 주제, 경화제 순으로 배합한다.

② 점도의 조절용으로 지정 신나를 5%이내에서 첨가한다.

③ 교반이 완료된 방수재를 롤러 등을 사용하여 2회 도포한다.

④ 기포가 생긴 곳은 칼로 깍아 내고 취약부분은 보강 손질한다.

5) 마감처리(상도)

① 2차 도포면이 완전경화 된 후에 미비한 곳을 조사하여 다시 보강 처리한다.

② 보강처리가 완벽하다고 판단되었을 경우 로울러, 붓 또는 스프레이건을 사용하여 탑코팅하여 마감 처리한다.

4. 시공 요점

1) 기존 몰탈 부식, 들뜬 부위는 철거 후 바닥정리작업을 한다.

2) 우레탄 중도 방수층은 2회로 나누어 평균 3㎜의 두께로 시공한다.

3) 균열 부위 및 수직과 수평의 접합부위가 터질우려가 있는 부위는 신율이      뛰어난 우레탄 실란트로 처리한 후에 우레탄 도포작업을 한다.

4) 공사로 인한 건물의 충격을 최소화 해야 하며 충격을 주는 바탕처리 작업은 금해야 한다.

5) 제거된 폐기물은 마대 등에 담아 반출하며 단지 외로 운송하여야 한다.

시공 설계도면

(1) 코너부위

수직면과 수평면이 만나는 코너부위는 수평응력의 차이 때문에 균열이 발생할 수 있으므로 우레탄 실란트로 미리 면처리 후 시공.

(2) 관통파이프 주위

(3) 드레인(우수관) : 옥상의 물이 빠지는 홈통

(4) 파라펫(데서리) : 난간벽